1	1	COLT Fassaden-Lamellenwandsystem STRUCTURAL

Typ: [Lamellentyp einsetzen]

Zur architektonischen Fassadengestaltung mit natürlicher

Lüftungsfunktion.

Lamellen und Lamellenträger sind aus extrudierten,

korrosionsbeständigen C-förmigen Alu-Profilen der Legierung EN AW 6060 / 6063 herzustellen. Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben aus Edelstahl.

Die Lamellen müssen mittels flexiblen Polycarbonathaltern auf die Lamellenträger befestigt werden, um Geräuschentwicklung durch Wind zu vermeiden und ein spannungsfreies Ausdehnen zu gewährleisten.

Die einzelnen Lamellen müssen zerstörungsfrei demontierbar sein und müssen über die gesamte Länge eine durchgehende Linie ergeben.

Die aerodynamisch geformten Luftleitlamellen müssen im

Windkanal getestet sein und sind zur Verringerung des

Luftwiderstandes bei gleichzeitiger Regenabweisung ohne

Abrißkanten auszuführen.

Das Lamellensystem soll mit rückseitig montiertem

Vogelschutzgitter / Insektenschutzgitter ausgeführt werden.

Die Montage erfolgt auf bauseitiger Unterkonstruktion.

(optional)

Bei Salzhaltiger Luft, z.B. in Meeresnähe oder im Bereich wo Streusalze zur Ausführung kommen, ist die Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile als Seaside Beschichtung nach QUALICOAT auszuführen, um eine Filiformkorrosion zu vermeiden.

Technische Daten :

Systemlänge          :           mm

Systembreite         :           mm

Lamellenanzahl       :	      Stück

Lamellentyp          :

Lamellenabstand      :           mm

Lamellenhaltertyp    :           °

Trägerabstand        :           mm

Ausführung           :    einreihig

Ausführung           :   zweireihig

Oberflächenbehandlung

- naturfarben anodisiert 15-20 (m (E6EV-1)

- Farbeloxierung

- Pulverbeschichtung nach RAL 70-100 (m

FABRIKAT COLT INTERNATIONAL GmbH,

SOLAR SHADING

Büro Berlin

Am Borsigturm 31

13507 Berlin-Tegel

Tel +49(0)30430005-0

Fax +49(0)30430005-18

colt-berlin@de.coltgroup.com

www.colt-info.de